PODNIKOVÁ NORMA			    		              PND 01-003.03-15 ML

VINYTOL 828 N

Účinnost od :  1.7.2015								       Vydání č.1

Tento materiálový list je přidružen k podnikové normě PND 01 Vinytol  a stanovuje podkladový materiál, vlastnosti a případné zvláštní požadavky na koženku Vinytol 828N.

| podkladový materiál | druh | Tkanina keprového typu |
| --- | --- | --- |
|  | složení | PES/ba |
| nános |  | PVC |
| Vlastnost |  | Jednotka | Hodnota | Zkouší se podle |
| plošná hmotnost |  | kg.m-2 | 0,830±0,030 | ČSN 64 7011 |
| šířka |  | cm | 140±3 | ČSN 64 7010 |
| tloušťka |  | mm | 1,20±0,10 | plocha Ø 30mm,tlak 4900 Pa |
| síla při přetržení | podél | N/2 cm | 250 | ČSN 64 7012 |
|  | napříč |  | 140 |  |
| tažnost | podél | % | 15 |  |
|  | napříč |  | 10 |  |
| odpor proti x/ | podél | N | 10 | ČSN 64 7032 |
| dalšímu trhání | napříč |  | 20 |  |
| soudržnost vrstev | podél | N.m-1 | 500 | ČSN 64 7030 |
|  | napříč |  | 500 |  |
| otěr | za sucha | c/st/st | 300/4/4 | ČSN 64 7031 |
|  | za mokra |  | 250/4/4 | zatížení 44 kPa, protažení 5 % |
| odolnost proti | podél | kc/st/st | 5/4/4 | ČSN 64 7029 |
| opak. ohybu (+23oC) | napříč |  | 5/4/4 |  |
| hořlavost nejvíce | mm.min-1 | 100 | ČSN ISO 3795 |
| použitelnost v rozsahu teplot x/ | °C | -10 až +50 |  |
| Netolerované hodnoty uvedené v materiálovém listu jsou zaručené nejnižší hodnoty x/ označení pro informativní hodnoty Doporučené použití: galanterní výrobky |
| Za výrobce schvaluje ------------------------ ---------------------- podpis razítko | Za odběratele schvaluje ------------------------ ---------------------- podpis razítko |

Nahrazuje: nový 								Vystavil: Masař